| группа компаний «СнабСтройИнвест» тепло-, звуко- пожароизоляционные материалы «IZOVOL» - высокотехнологичный экономически целесообразный в применении материал "премиум"-класса. Высококачественные негорючие гидрофобизированные минераловатные плиты «IZOVOL» на основе базальтовых горных пород предназначены для использования в качестве энергосберегающего {тепло-, звуко-, пожаро-) изоляционного слоя в строительных изделиях, конструкциях и системах, применяемых в новом строительстве и при реконструкции зданий и сооружений различного назначения в промышленном и гражданском строительстве; эффективно применение «IZOVOL» в энергетике, машиностроении, медицине. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка плиты | Назначение | Плотность, кг/м3 | Габаритные р-ры плит мм | Цена руб. |  |
|  |  |  | длина ширина толщина | м² | м³ |
| Л | Тепло-, звуко-, пожароизоляция ненагружаемых конструкций: скатных кровель; мансардных помещений; чердачных перекрытий всех типов зданий; вертикальных, наклонных и каркасных стен; внутренних перегородок; полой с покрытием всех типов по несушим лагам с укладкой утеплителя между лагами; изоляция вентиляционных и отопительных систем. Изоляция резервуаров, трубопроводов, воздуховодов и промышленного оборудования, холодильных установок. | 35 | 1000 * 600 * 50 | 94,85 | 1897,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 60 | 113,82 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 70 | 132,79 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 80 | 151,76 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 90 | 170,73 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100…250 | 189,70 |  |
| Ст | Тепло-, звуко-, пожароизоляция в многослойных стенах, полиостью или частично выполненных из мелкоштучных материалов; в конструкциях вентилируемых фасадов с применением ветро-, гидрозащиты; утепление скатных кровель; мансардных помещений; внутренних перегородок; утепление полов. Тепловая изоляция вентиляционных и отопительных систем; в качестве фильтрующих элементов газоочисток. Изоляция промышленного оборудования. | 50 | 1000 * 600 * 50 | 107,60 | 2152,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100 | 215,20 |  |
|  |  | 75 | 1000 * 600 * 50 | 143,80 | 2876,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100 | 287,60 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 150 | 431,40 |  |
|  |  | 90 | 1000 * 600 * 50 | 179,50 | 3590,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100…250 | 359,00 |  |
| В | Тепло-, звуко-, пожароизоляционный слой в системах утепления с воздушным зазором наружных стен зданий и сооружений различного назначения (плиты кашированы стеклохолстом черною или белого цвета). В качестве наружного слоя в двухслойном утеплении вентилируемых навесных фасадов в сочетании с плитой марки lzovol (Ст). Категория горючести - НГ (негорюч). Удорожание плит за счет кэширования стеклохолстом составпяет 22 руб/м". | 50 | 1000 * 600 * 50 | 129,60 | 2592,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100 | 237,20 | 2372,00 |
|  |  | 75 | 1000 * 600 * 50 | 165,80 | 3316,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100 | 309,60 | 3096,00 |
|  |  | 90 | 1000 * 600 * 50 | 201,50 | 4030,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100 | 381,00 | 3810,00 |
| Ф | Тепло-, звуко-, пожароизоляция наружных стен зданий и сооружений с последующим оштукатуриванием по стальной армирующей сетке (для толстослойных штукатурных фасадов). Применение в качестве противопожарных рассечек в системах с использованием пенополистирол а. | 100 | 1000 * 600 * 50 | 213,75 | 4275,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 80 | 342,00 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100 | 427,50 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 120…250 | 513,00 |  |
|  | Тепло-, звуко-, пожароизоляция наружных стен зданий и сооружений с последующим оштукатуриванием по стеклосетке (для тонкослойных штукатурных фасадов). Применение в качестве противопожарных рассечек в системах с использованием пенополистирала. | 150 | 1000 * 600 * 50 | 311,70 | 6234,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 80 | 498,72 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100 | 623,40 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 120 | 748,08 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 150…180 | 935,10 |  |
| П | Тепло-, звуко- и пожароизоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью для полов нал перекрытиями под стяжку, полов подвальных помещений, полов с электрическим подогревом, "плавающих" акустических полов. | 100 | 1000 * 600 * 50 | 212,50 | 4250,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 100…250 | 425,00 |  |
|  |  | 175 | 1000 * 600 * 30 | 226,35 |  |
|  |  |  | 1000 * 600 * 40 | 301,80 | 7545,00 |
|  |  |  | 1000 * 600 * 50…120 | 377,25 |  |
| К | Тепло-, звуко-, пожароизоляционный слой в однослойных покрытиях плоских кровель. Нижний слой (при толщине > 60 мм) в двухслойных кровельных системах. Рекомендуется применять и комбинации с плитами Izovol (KB). Заполнитель в бетонных и ж/б стеновых панелях. | 100 | 1200*1000*50 | 194,80 | 3896,00 |
|  |  |  | 1200*1000*100 | 389,60 |  |
|  |  |  | 1200*1000*110…250 | 428,50 |  |
|  |  | 120 | 1200*1000*50 | 215,80 | 4315,00 |
|  |  |  | 1200*1000*100 | 431,50 |  |
|  |  |  | 1200*1000*110…200 | 474,65 |  |
| КВ | Тепло- и пожароизоляция с повышенной жесткостью и влагостойкостью в однослойных покрытиях плоских эксплуатируемых кровель; в качестве верхнего слоя в двухслойных системах плоских кровель в комбинации с плитами Izovol (К). | 150 | 1200*1000*30 | 179,10 | 5970,00 |
|  |  |  | 1200*1000*40 | 238,80 |  |
|  |  |  | 1200*1000*50 | 298,50 |  |
|  |  |  | 1200*1000*60…180 | 358,20 |  |
|  |  | 175 | 1200*1000*30 | 226,35 | 7545,00 |
|  |  |  | 1200*1000*40…120 | 301,80 |  |
|  |  | 200 | 1200*1000*30 | 236,85 | 7895,00 |
|  |  |  | 1200*1000*40…100 | 315,80 |  |
| Тепло-, звуко-, пожароизоляция для «сэндвич» - панелей |  |  |  |  |  |
| СС | Тепло-, звуко- и пожароизоляционный слой в трехслойных стеновых "сэндвич"-панелях с металлическими обшивками. | 105 | 1200*627(1000,1010)*102 | 433,50 | 4250,00 |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*122 | 518,50 |  |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*151 | 641,75 |  |
|  |  | 110 | 1200*627(1000,1010)*102 | 453,90 | 4450,00 |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*122 | 542,90 |  |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*151 | 671,95 |  |
| СК | Тепло-, звуко- и пожароизоляционный слой в трехслойных кровельных "сэндвич"-панелях с металлическими обшивками. | 120 | 1200*627(1000,1010)*102 | 495,40 | 4857,00 |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*122 | 592,55 |  |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*151 | 733,40 |  |
|  |  | 130 | 1200*627(1000,1010)*102 | 536,50 | 5260,00 |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*122 | 641,70 |  |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*151 | 794,30 |  |
|  |  | 140 | 1200*627(1000,1010)*102 | 577,80 | 5665,00 |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*122 | 691,10 |  |
|  |  |  | 1200*627(1000,1010)*151 | 855,40 |  |

ВАЖНО!	Цены указаны со склада в г. Белгород (с учетом НДС).

Плиты укладываются в упаковки в определенном количестве в зависимости от толщины и плотности и оборачиваются термоусадочной полиэтиленовой пленкой.

Email: ssinvest@bk.ru                                                           www.ssi-ent.com

Москва - Екатеринбург - Сургут

8-800-200-9778

звонок по России бесплатно